

|  |
| --- |
| **Технічна специфікація номер 230704****Сталева бочка з закритим верхом TH 888** |
|  | Матеріал | Холоднокатана сталь DC01 |
| Місткість | 216,5 дм³ |
| Конструкція | циліндричний корпус з електричним зварюванням, 2 роликові валики на корпусі плюс додаткові гофри Spiraltainer®; верх і низ з'єднані з корпусом потрійним безпечним швом SPIRALON® |
| Закупорювання | оригінальні системи закупорювання Tri-Sure® на верхній кришці бочки 2’’ і ¾’’  |
| **Товщина** |
| Верх | 0,8 мм |
| Основа | 0,8 мм |
| Низ | 0,8 мм |
| **UN Сертифікати** |
| Дно | UN 1A1/ Y1.5/ 150/\*/ 0,8-0,8-0,8 |
| Основа | UN 1A1/ Y1.5/ 150/\*/NL/TCPI- GEFPL- 160583 |
| **Характеристики** | **Зовнішнє покриття** |
| Висота | 880±3 мм | Верх | Синє RAL5010 |
| Зовнішній діаметр | 595 мм | Основа | Синє RAL5010 |
| Внутрішній діаметр  | 571±2 мм | Низ | Синє RAL5010 |
| Вага | 13,9 kg ± 1% | **Внутрішнє покриття** |
|  |
| Верх | Без покриття |
| Основа | Без покриття |
| Низ | Без покриття  |
| Сертифікована Система Менеджменту: ISO 9001:2015, PN-EN 15593:2010 |