

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Технічна специфікація номер 230503**  **Сталева бочка зі з'ємним верхом з внутрішнім лаковим покриттям (Медова бочка) OH881** | | | |
|  | | Матеріал | Холоднокатана сталь DC01 |
| Місткість | 210 дм³ |
| Конструкція | Циліндрична основа, шов електричного зварювання корпусу з двома виступами, випресованими з корпусу,  дно виконано за технологією Spiralon®. |
| Закупорювання | З’ємна кришка з оцинкованим закупорювальним кільцем і гумовою прокладкою Ø9,00 мм. |
| **Товщина** | |
| Верх (кришка) | 0,8 мм |
| Основа | 0,8 мм |
| Дно | 1,0 мм |
| **UN Сертифікати** | |
| Дно | N/A |
| Основа | N/A |
| **Характеристики** | | **Зовнішнє покриття** | |
| Висота | 880±3 мм | Верх (кришка) | Синього кольору RAL 5010 |
| Зовнішній діаметр | 595 мм | Основа | Синього кольору RAL 5010 |
| Внутрішній діаметр | 571±2 мм | Дно | Синього кольору RAL 5010 |
| Вага | 14,9 ±1 % | **Внутрішнє покриття** | |
|  | |
| Верх (кришка) | Лак на водній основі, для контакта з харчовими продуктами |
| Основа |
| Дно |
| **Сертифікована система менеджменту** | |
| PN‐EN 15593:2010 | PL014502 |
| ISO 9001:2015 | PL014502/P |